# Завод бетонных смесей

Тел.: +7(495)725-77-59, +(495)725-77-60

www.sbs-beton.ru E-mail: vb@sbs-beton.ru

# Руководителю предприятия

# Коммерческое предложение

Наш завод предлагает Вам поставки сертифицированного товарного бетона высокого качества. Завод расположен на ул. Бр. Фонченко (район «Поклонная гора»).

На заводе установлено современное оборудование фирмы «ROSS» США, производительностью 1300 м3/сутки. Входной контроль материалов, а также выходной контроль качества бетонной смеси осуществляется сертифицированной лабораторией, находящейся непосредственно на заводе. Имеется собственный парк радиофицированных автобетоносмесителей и автобетононасосов (длина стрелы от 24 до 56 метров, трасса до 100м). Доставка продукции осуществляется 24 часа в сутки, без выходных дней. Машины предприятия имеют пропуска в пределы Третьего и Садового колец.

# Вся продукция предприятия сертифицирована (от В 7,5  до  В 45 П4 F300 W12).

| Марка бетона | Класс бетона | Цена на самовывоз в т.ч. НДС 18% (руб./м3 ) |
| --- | --- | --- |
| Раствор | М 100 Пк 3 F 50 | --- |
| Раствор | М 150 Пк 3 F 75 | --- |
| Раствор | М 200 Пк 3 F 100 | --- |
| М 100 | БСТ В 7,5 П4 F 100 W 2 | --- |
| М 100 | БСТ В 7,5 П4 F 100 W 2 гравий | --- |
| М 150 | БСТ В 12,5 П4 F 100 W 4 | --- |
| М 150 | БСТ В 12,5 П4 F 100 W 4 гравий | --- |
| М 200 | БСТ В 15 П4 F 200 W 4 | --- |
| М 200 | БСТ В 15 П4 F 200 W 4 гравий | --- |
| М 250 | БСТ В 20 П4 F 200 W6 | --- |
| М 250 | БСТ В 20 П4 F 200 W6 гравий | --- |
| М 300 | БСТ В 22,5 П4 F 200 W6 | --- |
| М 300 | БСТ В 22,5 П4 F 200 W6 гравий | --- |
| М 350 | БСТ В 25 П4 F 300 W 8 | --- |
| М 400 | БСТ В 30 П4 F 300 W 10 | --- |
| М 450 | БСТ В 35 П4 F 300 W 10 | --- |
| М 550 | БСТ В 40 П4 F 300 W 12 | --- |
| М 600 | БСТ В 45 П4 F 300 W12 | --- |
|  | Цементное молоко | --- |
| М 100 | Керамзитобетон В 7,5 | --- |
| М 150 | Керамзитобетон В 12,5 | --- |
| М 200 | Керамзитобетон В 15 | --- |

Стоимость противоморозной добавки (-5-15С) составляет 150 руб/м3.

В  случае заказа Товара на условиях централизации менее паспортного объема АБС, «Покупатель» компенсирует «Поставщику» по стоимости доставки за каждый недогруженный м3 Товара

С доставкой по городу: - до 10 км – xxx руб./м3

- до 15 км – xxx руб./м3

- до 20 км – xxx руб./м3

- до 25 км – xxx руб./м3

- свыше 25 км – договорная

Доставка в центр xxx руб./м3

Коммерческий директор  ООО «СБС»                                           Шпитонков В.Б.

Тел.+7 (985) 991-84-04